PEZG1000

高效阻隔紫外光母粒

# 产 品 说 明 书

性能

。主要用于透明软包装

。可阻挡紫外光不同波长范围内的紫外光

。可有效保护被包装产品免受阳光中紫外光或储存环境中荧光灯之损害。如因紫外灯货荧光灯引起的颜色转变、气味问题、食品变坏、香料及营养物质素下降等等，最终影响产品品牌形象

。使用HM13-11140之透明软包装膜可用于火腿、香肠、肉类、奶酪、干果、小吃、薯片、糖果、个人护理用品及医疗或药品等之包装。

。于50微米之PE或PP薄膜内使用HM13-11140可有效阻挡95%紫外光，并可保持高透明

其他特点

。可用于单层或多层PE或PP共挤薄膜

。不会影响风口性，印刷及复合等后加工工序

应用领域

# 食物、个人护理/卫生用品及医疗用品之透明软包装。

# 基本数据                    ASTM 测试标准                        数值

# 载体树脂                                                               LDPE

# 熔融指数                          D 1238                             8g/10min

# 比重                            D  792                               0.94

# 含湿率                                                              <1000 ppm

（以上技术数据，只供参考之用）

建议添加比例

视乎产品要求，一般加入量为1.5%-5%。

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年。

食品接触安全性

符合美国FDA 21 CFR 177.1520.要求，能与食品接触。