PEJD1000

抗静电母料

# 产 品 说 明 书

性能

。可使PP及PE包装膜材料的表面电阻率达到109-1012 Ohm（Ω）

。它在加入塑料后，不影响制成品表面的状态或手感

。配方中含有抗静电种的释放速度阻延剂。因此，使抗静电剂的释放速度受到控制，从而延长了薄膜的抗静电有效期

其他特点

。无异味

。良好光学性

应用领域

# 奶粉，精细电子包装，防尘包装等。

# 基本数据                    ASTM 测试标准                        数值

# 载体树脂                                                               LDPE

# 高纯度无味化合物                                                          10%

# 熔融指数                          D 1238                             18g/10min

# 比重                            D  792                               0.94

# 含湿率                                                             <1000 ppm

# （以上技术数据，只供参考之用）

建议添加比例

。视乎产品要求、原料配方、膜材生产工艺条件、膜材使用环境温度而定。

使用方法及建议的添加比率为：

- 加入方法与一般色种相同。

- 适用的塑料材料范围：LDPE、LLDPE、HDPE、PP。

- 用量：LDPE/LLDPE        2-4%

HDP               3-5%

PP                3-5%

如果加入过量抗静电母粒可能导致包装材料表面“泛油”或滑腻。影响胶袋的热封口性。印刷油墨粘附不良，热封强度差等问题

如果膜材含有其它迁移性添加剂，如爽滑剂，紫外光吸收剂等，可随爽滑剂而发生迁移。

如产生上述问题，客户需要评估及调整添加剂整体配方，减低各迁移性添加剂的含量。

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年以上。